SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.08.01

Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną

wytwarzanej i wbudowanej na gorąco

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej wytwarzanej i wbudowywanej na gorąco wg PN-S-96025.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi (dz. nr 998 i 1580),             i obejmują wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej dla nawierzchni obciążonej ruchem bardzo lekkim KR1 i ruchem lekkim KR2  ilości  od 0 do 150 kg/m2, wytwarzanej i wbudowywanej na gorąco wg normy PN-S-96025.

1.4. Określenia podstawowe:

1.4.1. Mieszanka mineralno-bitumicizna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednia ilością lepiszcza.

1.4.2. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości, układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej wg zasad n/n SST są:

- kruszywa: grysy lub żwiry kraszone kl. II mieszanka kruszywa naturalnego i żwiru, piasek łamany i kruszywo drobne granulowane, piasek naturalny,

- wypełniacz,

- asfalt,

- środki adhezyjne (teramin) - nie dotyczy ruch lekkiego,

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa.

W/w materiały powinny odpowiadać niżej podanym wymaganiom:

a) grysy kl. II wg normy BN-84/6774-02 "Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych" (tablica l i 2).

Tablica 1.

Lp.                        Wyszczególnienie właściwości                       Wymagania

1     Ścieralność w bębnie kulowym:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:        35

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:             30

2.    Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa,

% nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

- frakcja 4/6,3 mm            2,0

- frakcja powyżej 6,3 mm           2,0

b) dla kruszyw osadowych                                                               3,0

3.    Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych                    4,0

b) dla kruszyw ze skał osadowych                                                  5,0

4.     Odporność na działanie mrozu, wg zmodyfikowanej metody

bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż:                              30,0

Tablica 2.

Lp.                         Wyszczególnienie właściwości                          Wymagania

1.       Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych

na mokro dla frakcji, % masy nie więcej niż:

- w grysie 6,3/20,0 mm              2,5

- w grysie 2/6,3 mm              4,0

2.       Zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy nie mniej niż:

- w grysie 6,3/20,0mm              85

- w grysie 2/6,3 mm              80

3.       Zawartość podziarna dla frakcji, % masy nie więcej niż:

- w grysie 6,3/20,0mm              10

- w grysie 2/6,3 mm              15

4.	Zawartość nadziania, % masy nie więcej niż:                                10

5.	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż:         0,2

6.	Zawartość ziaren nieforemnych, % masy nie więcej niż                30

7.	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy:

nie ciemniejsza

niż wzorcowa

b) piasek łamany, kruszywo drobne według normy BN-84/6774-02 "Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych".

Tablica 3.

Lp.                            Wyszczególnienie właściwości                       Wymagania

piasek łamany    kruszywo drobne

granulowane

1.     Zawartość zanieczyszczeń obcych,

% masy nie więcej niż:                              0,1                        0,1

2.     Wskaźnik piaskowy, nie mniej niż:                              65                          65

3.     Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy:                ciemniejsza niż wzorcowa

4.     Zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż                15	                         15

5.    Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy powyżej         ----                         15

c) żwiry kruszone wg "Wytycznych technicznych oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych" - CZDP-19/84.

Tablica 4.

Lp.                                    Wyszczególnienie właściwości                      Wymagania

1.        Ścieralność w bębnie kulowym:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:                         35

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:                       35

2.       Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa,

% nie więcej niż:                       3,0

3.        Mrozoodporność, % ubytku masy, nie więcej niż:                               5,0

4.        Zawartość ziaren przekruszonych, % masy nie mniej niż:                    60

5.       Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych

na mokro dla frakcji, % masy nie więcej niż:                    2,5

6.       Zawartość frakcji podstawowych, % masy, nie mniej niż:

a) dla frakcji 2,0 - 6,3 mm                     75

b) dla frakcji pow. 6,3 mm                     80

7.       Podziarno, % masy, nie więcej niż:

a) dla frakcji 2,0 - 6,3 mm                     20

b) dla frakcji pow. 6,3 mm                    15

8.       Nadziarno, % masy, nie więcej niż:                                                       10

9.       Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż:                                   0,2

10. Zanieczyszczenia organiczne                                            barwa cieczy nie ciemniejsza

od barwy wzorcowej wg PN-78/B-06714

d) piasek naturalny według BN-84/6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.”

Tablica 5.

Lp.                                     Wyszczególnienie właściwości                       Wymagania

1.       Skład ziarnowy:

a)  zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm,

% masy, nie więcej niż:                            2,0

b)  zawartość nadziania, % masy, nie więcej niż:                                            10,0

2.       Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż:                  0,1

3.       Wskaźnik piaskowy, większy od:                                                            60

4.        Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa nie ciemniejsza niż barwa                           wzorcowa

e) wypełniacz wg normy BN-61/9-96504 "Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych".

Tablica 6.

Lp.                                       Wyszczególnienie właściwości                     Wymagania

1.        Zawartość cząstek ziaren mniejszych od, % masy nie mniej niż:

- 0,3 mm              100

- 0,074 mm                80

2.        Wilgotność, % nie więcej niż:                                                                  1,0

3.         Powierzchnia właściwa, cm2/g                                                        2500 - 4500

f) asfalt D-70 powinien spełniać wymagania normy PN-65/C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty drogowe".

g) środki adhezyjne (teramin) powinny spełniać wymagania podane w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym: nr 109/88 i Nr 125/91.

h) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadową

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 65+-2%. Emulsja powinna spełniać wymagania normy BN-71/6771-02 i posiadać atest.

2.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej

Tablica 7.

Lp.	                             Wyszczególnienie właściwości                        Wymagania

1.	Stabilność w daN, min.	                                                                   550

2.	Odkształcenia w mm	                                                                  2 - 5

3.	Wolne przestrzenie w mieszance, %	                                         1,5 - 4,5

4.	Wolne przestrzenie w mieszance wypełnione lepiszczem, %	          70-85

5.        Nasiąkliwość, nie mniej niż, % obj.	                                              2,0

6.       Zawartość w mieszance mineralnej,

- kruszywa łamanego ogółem, min.	                                                         30

- kruszywa łamanego pow. 2,0 mm, min.	                                                         30

* - nie dotyczy ruchu lekkiego

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Kruszywa

Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi. Powierzchnie składowisk powinny zapewnić zgromadzenie co najmniej 50% potrzebnych materiałów przed rozpoczęciem robót.

Kruszywa należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz zabezpieczyć przed możliwością wymieszania się kruszyw o różnych frakcjach. Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz o właściwościach zgodnych z wymaganiami podanymi w tabeli nr 5.

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach i przechowywać w silosach.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że najpewniejszy jest wypełniacz wapienny.

2.3.3. Asfalt, emulsja

Lepiszcza należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny być podzielone na komory o pojemności nie większej niż l m3 z otworami umożliwiającymi przepływ emulsji między komorami.

Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze, zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.

Dopuszcza się magazynowanie lepiszcza w zbiornikach betonowych i żelbetowych spełniających warunki j.w.

Zapas magazynowanego lepiszcza powinien starczyć na 15-dniową produkcję. Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, a temperatura przechowywania nie powinna być niższa od +3°C.

2.3.4. Środki adhezyjne

Środki adhezyjne należy pakować w beczki polietylenowe lub blaszane ocynkowane i przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +40°C w miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego pod zadaszeniem. Tak przechowywane środki adhezyjne zachowują swoje właściwości przez 18 miesięcy od daty produkcji (teramin).

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wytwórnia mas bitumicznych

Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy.

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się w otaczarce wyposażonej w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich składników tak, aby zapewnić wysoką jednorodność produkowanej mieszanki i właściwa jej temperaturę. Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót, nie dalej niż 50 km.

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru obejmie kontrolą następujące urządzenia wytwórni:

- dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania),

- zbiorniki do lepiszczy (sprawny system podgrzewania i legalizowane termometry),

- urządzenia wagowe ( legalizacja),

- mieszalnik ( sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i ścianek mieszalnika),

- sita sortujące ( właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń)

Ponadto zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium Wykonawcy, które jest niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli jakości produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru będzie warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.2. Układarka mieszanki mineralno-asfaltowej.

Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu układarki mechanicznej o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni.

Układarka powinna być wyposażona w automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną grubością i niweletą i podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania ułożonej warstwy.

3.3. Walce do zagęszczania

Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować następujące walce:

- walec ogumiony ciężki o roboczym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walec gładki stalowy średni i lekki,

- walec wibracyjny typu K ł 2,

W/w walce muszą być wyposażone w:

- system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający przyklejanie się mieszanki,

- fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed obniżaniem ich temperatury,

- wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymuszającej w walcach wibracyjnych,

- balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się wyłącznie samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 10 Mg, aby zapewnić ciągłą pracę układarki.

Samochody muszą być bezwzględnie wyposażone w plandeki zabezpieczające przewożoną mieszankę przed spadkiem temperatury. Skrzynie samochodów-wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką, szczególnie w czasie rozładunku mieszanki.

Czas  transportu  mieszanki  mineralno-bitumicznej na budowę nie powinien przekraczać l godziny od momentu załadunku na wytwórni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.

Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.

5.2. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej rozpoczęta po akceptacji jej składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Roboczy skład mieszanki powinien znajdować się w kabinie sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.

W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:

a) temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki powinny wynosić:

-kruszywo	160-175 °C         -asfalt	140-160 °C

- środki adhezyjne:  teramin    (max. 180 °C),   - gotowa mieszanka 140-160 °C

b) dozowanie składników - składniki mieszanki należy dozować z dokładnością:

kruszywo      +/- 2,5%

wypełniacz   +/- 1,0%

asfalt	+/- 0,3%              w stosunku do masy zarobu.

Mieszankę mineralno-asfaltową wytwarzana i wbudowywaną na gorąco można produkować w sezonie od 15 kwietnia do 15 października. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunków, tj. temperatury ponad 10 °C. Za jakość wyprodukowanej i wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca.

5.2.1. Zarób próbny

Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w obecności Inspektora Nadzoru zarobu próbnego. Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. bez udziału lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Następnie należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej w recepcie. Dla sprawdzenia zgodności składu z opracowaną receptą należy wykonać min. 2 ekstrakcje próbek o masie po około l000g każda.

Dopuszczalne odchyłki w składzie mieszanki:

- zawartość asfaltu	                              +/- 0,5,%

- zawartość ziaren poniżej 0,075 mm    +/- 2,0%

- zawartość ziaren powyżej 2,0 mm      +/- 6,0%

Pozytywne przeprowadzenie próby powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.3. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy wyrównawczej powinna być sucha i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu zgodnie z wymaganiami SST D-04.03.01

5.3.1. Skropienie podłoża

Przed układaniem warstwy wyrównawczej należy skropić istniejącą podbudowę bitumiczną asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową w ilości ok.0,5 kg/m2, a podbudowę niebitumiczną w ilości od 0,6-1,0 kg/m2 zgodnie z wymaganiami SST D-04.03.01, a układanie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę na warstwę wyrównawczą należy układać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy ciepłej i suchej pogodzie, w temperaturze powyżej +10 °C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu i na mokrym podłożu. Układanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej należy wykonać układarką o sprawdzonym sterowaniu automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę wibracyjną. Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów.

5.4.1. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym, zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych zasad:

- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejścia walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy i rodzaj mieszanki,

- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

- na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,

- należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,

- wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a następnie ogumionym,

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

- temperatura zagęszczanej mieszanki powinna mieścić się w granicach 115-140 °C.

5.4.2. Wykonanie złączy:

Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki roboczej należy równo obciąć i posmarować emulsją.

Wszystkie krawędzie podłużne powinny być równo obcięte i posmarowane emulsją.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia

Jakości /PZJ/, w którym należy przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program Zapewnienia Jakości /PZJ/ powinien zawierać w szczególności:

- opis organizacji robót, w tym: harmonogram, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, zasady bhp;

- wykaz zespołów roboczych, opis kwalifikacji i przygotowania praktycznego;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilości) oraz urządzeń do magazynowania i załadunku lepiszcza i kruszywa;

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiału, sprawdzania i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót;

- wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót;

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Uzyskanie informacji o jakości nabywanego materiału na podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia Wykonawcy od konieczności zorganizowania (we własnym zakresie lub w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego odbioru dostarczonego materiału.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i wyniki badań materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

6.3. Kontrola w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zakresu badań w trakcie prowadzonych robót. Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę pomiarową umożliwiającą przeprowadzanie badań przewidzianych w SST. Jeżeli z powodu braku sprzętu

jest to niemożliwe, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zleci wykonanie tych badań innemu laboratorium, które posiada niezbędny sprzęt laboratoryjny.

6.3.1. Dokumenty wyników badań i pomiarów

Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być odnotowane w dzienniku laboratoryjnym, dzienniku budowy lub na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Zakres wymaganych badań i pomiarów:

6.3.2. 1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót:

- kontrola sprawności urządzeń i maszyn współpracujących,

- sprawdzenie temperatury kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki, co najmniej l raz na godzinę, gotowej mieszanki - na każdym środku transportowym,

- sprawdzenie składu granulometrycznego materiałów kamiennych, co najmniej l raz w tygodniu i przy każdej dostawie wg PN-78/B-06714,

- pomiar penetracji asfaltu wg PN-65/O96170, przy każdej nowej partii lepiszcza, nie rzadziej niż l raz w tygodniu,

- sprawdzenie  temperatury początkowej zagęszczonej mieszanki z dokładnością do +/- 2 °C, co najmniej co 10 Mg wbudowanej mieszanki,

- sprawdzenie grubości układanej warstwy z dokładnością do 0,2 cm, na bieżąco,

- sprawdzenie składu mieszanki na podstawie ekstrakcji wg PN-67/S-04001,raz dziennie

- sprawdzenie szerokości układanej warstwy, co najmniej 10 razy na l km,

- sprawdzenie  spadków  poprzecznych  i równości poprzecznej układanej warstwy, 10 razy na l km i w 5 miejscach na łukach,

- ocena wizualna układanej warstwy (jednorodność, poprawność wykonania połączeń podłużnych i poprzecznych), na bieżąco.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wyrównawczej prowadzi Wykonawca z udziałem Inspektora Nadzoru.

Zakres wymaganych badań oraz ich częstotliwość jest następująca:

- sprawdzenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej (ekstrakcja wg PN-67/S-04001) na próbkach pobranych z warstwy, co najmniej po 2 próbki na l km,

- sprawdzenie równości podłużnej warstwy planografem wg BN-68/8931-09 w sposób ciągły,

- pomiar grubości warstwy na próbkach wyciętych z warstwy, co najmniej 2 próbki na l km,

- pomiar szerokości warstwy, co najmniej 10 razy na l km,

- sprawdzenie nasiąkliwości wg PN-67/S-04001 na próbkach wyciętych z warstwy, co najmniej po 2 próbki na l km,

- sprawdzenie stanu zewnętrznego warstwy (jednorodność, połączenia podłużne i poprzeczne na całym odcinku.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane na odpowiednich formularzach wg wzorów podanych w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r. i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego.

6.5. Wymagania techniczne dla warstwy wyrównawczej:

a) odchyłki zawartości poszczególnych składników mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinny przekraczać:

- asfalt                                            +/- 0,5 %

- ziarna mniejsze od 0,075 mm     +/-   2%

- ziarna większe od 2 mm	          +/-   6%

b) nasiąkliwość mieszanki, nie więcej niż 2%

c) nierówność warstwy nie może przekraczać - 9 mm

d) dopuszczalne różnice pomiędzy spadkami poprzecznymi pomierzonymi a zaprojektowanymi nie powinny przekraczać +/- 0,5%

e) grubość warstwy nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż +/- 5mm

f) szerokość warstwy nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż +/- 5cm

g) wygląd zewnętrzny warstwy powinien być jednorodny, mieć barwę jednolitą, bez miejsc

przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. Z obu stron spoiny, warstwy

przylegające powinny być w jednym poziomie, charakteryzować się szczelnością i

jednorodnością.

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

W przypadku przekroczenia odchyłek dopuszczalnych, określonych w p. 6.5., będą stosowane potrącenia ceny kontraktowej, pod warunkiem, że wady te mieszczą się w granicach dopuszczalnych, określonych dla nawierzchni w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót. W przypadku przekroczenia granic dopuszczalnych odchyłek oceniany odcinek będzie wyłączany z odbioru. Sposób ustalania potrąceń szczegółowo określa Instrukcja DP-T14.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest l Mg wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wyrównawczą. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór   robót   zostanie  dokonany   zgodnie   z   zasadami  podanymi  w  Instrukcji  DP-T14 o   dokonywaniu   odbiorów  robót  drogowych  i  mostowych,  wraz z późniejszymi zmianami.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za l Mg wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wyrównawczą

należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów

i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania l Mg warstwy wyrównawczej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recepturą laboratoryjną,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem

- zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, mieszanki i warstw nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - Normy i inne dokumenty

1. BN – 74 / 8934-06   Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitum, mas otaczanych na gorąco.

2. BN - 74 / S-96022  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas betonu asfalt.

3. BN - 74 / 8933-11  Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.

4. BN-61 / S-96504     Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

5. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do naw. Drogowych.

6. BN-84/6774-04  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw. drogowych. Piasek.

7. PN-65/C-96170  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

8. BN-70/8931-09  Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

9. PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

10. Technologia robót drogowych w latach 1987-90 wraz z uzupełnieniami - IBDiM.

11. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnego surowca skalnego, przeznaczonych do naw. drogowych CZDP-19/84.