Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

D.08.04.01 W JAZDY I WY JAZDY Z BRAM

1.        WSTĘP

1.1.     Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów z bram w ramach zadania:

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi (dz. nr 998 i 1580).

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą wykonania wyjazdów z bram i obejmują:

- wyjazdy z bram o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm.

1.4.     Określenia podstawowe

1.4.1 .Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego materiału.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwało w fazie produkcji.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

2.         MATERIAŁY

2.1.      Wymagania ogólne dotyczące materiałów:

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00.

2.2.     Materiały do wykonania nawierzchni z kostki:

Materiałami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:

2.2.1.   Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

2.2.1.1. Wygląd zewnętrzny, kształt, wymiary i kolor kostki brukowej:

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 80 mm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

- długość i szerokość - ± 3 mm,

- grubość	- ±5 mm.

2.2.1.2. Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnia z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie  statystycznej co najmniej 10 kostek).

2.2.1.3. Nasiąkliwość

Nasiąkliwość betonu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-06250 [1] i wynosić nie mniej niż 5%.

2.2.1.4. Odporność na działanie mrozu

Odporność   betonowych   kostek   na   działanie   mrozu   powinna   być   badana   zgodnie   z wymaganiami PN-B-06250 [1].

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania jest wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.

2.2.1.5. Ścieralność

Ścieralność kostek betonowych określana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna przekraczać 4 mm.

2.2.2.   Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2. 2. 2. 2. Kruszywo

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3.   Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm - według wymagań podanych w  SST 08.03.01.

2.2.4. Piasek gruboziarnisty - odpowiadający wymaganiom normy PN-B-06712 [3] do wykonania podsypki.

2.2.5. Piasek drobnoziarnisty - do zamulania spoin, spełniający  normę  PN-B-06711 [2],

3.         SPRZĘT

3.1.      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D. 00. 00. 00.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Roboty związane z wykonywaniem nawierzchni można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.        TRANSFORT

4.1.     Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D. 00. 00. 00.

4.2.     Transport materiałów do wykonania nawierzchni

4.2.1.  Kostki brukowe betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wartości wytrzymałości badanej serii próbek.

Kostkę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych w paletach objętości do l m3.

Kostka betonowa winna być składowana na paletach na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym.

5.         WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Ogólne zasady wykonywania robót

Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D. 00. 00. 00.

5.2.     Zakres wykonywanych robót

5.2. l.   Podłoże gruntowe

Podłoże   gruntowe   należy   profilować   zgodnie   z   projektowanymi   spadkami   podłużnymi   i  poprzecznymi oraz zagęścić.  Minimalne wskaźniki zagęszczenia gruntów w podłożu, określone według BN-77/8931-12 [5] powinny wynosić dla górnej warstwy o grubości 20 cm - 1,00.  Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Profil podłuży i poprzeczny podłoża gruntowego powinien być zgodny z  dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchyłki:

a) w profilu podłużnym +1 i -2 cm w stosunku do rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) w przekroju poprzecznym, spadki poprzeczne nie powinny się różnić więcej niż o ±0,5 % od przewidzianych w dokumentacji projektowej.

5.2.2.   Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm należy wykonać zgodnie z PN-S-06102.

Kruszywo pobrane ze złoża powinno być przed wbudowaniem zhałdowane i dokładnie przemieszane dla zapewnienia jednorodności. W przypadku braku ciągłości uziarnienia brakujące frakcje należy uzupełnić innym kruszywem.

5.2.3.   Ustawienie obrzeży betonowych

Obramowanie  nawierzchni  kostkowej  na  wjazdach  należy  wykonać z obrzeży betonowych 6 x 20 cm (wtopione).

5.2.4.   Podsypka

Podsypkę należy wykonać z piasku grubego, odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.

5.2.5.   Układanie kostki brukowej betonowej

Kostkę układa się na podsypce piaskowej tak, aby powstawały szczeliny 2-3 mm. Kostkę należy układać ok.1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Szczeliny po wypełnieniu należy zamieść a powierzchnię ubić za pomocą wibratora płytowego z osłoną z tworzywa sztucznego. Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku do środka powierzchni i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po wibracji należy uzupełnić szczeliny i zamieść nawierzchnię.

Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z dokumentacją projektową wypełnione piaskiem na pełną grubość kostki. Do zamulania spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający PN-B-06711 [2].

Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych pochyleń nawierzchni.

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D.00.00.00.

6.2.     Kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2. n/n specyfikacji.

6.3.     Badania w czasie robót

6.3.1   Sprawdzenie  podłoża  gruntowego  w  zakresie  wymaganych  spadków  poprzecznych i podłużnych oraz zagęszczenia polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w p.5.2. l n/n SST.

6.3.2.   Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych oraz zagęszczenia polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w p.5.2.2  n/n  SST.

6.3.3.   Sprawdzenie obrzeży betonowych

Sprawdzenie ustawienia obrzeży betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w p.5.2.3 n/n SST.

6.3.4.  Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w p.5.2.2 n/n SST.

6.3.5.   Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek brukowych polega na  stwierdzeniu  zgodności z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  według  p.5.2.2 n/n SST:

- pomierzenie szerokości szczelin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.      Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.   Równość

Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową.

Nierówności nawierzchni mierzone wg BN-68/8931-04 [10] nie powinny przekraczać 8 mm.

6.4.2.   Rzędne nawierzchni

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi wymaganymi nie powinny przekraczać ±1 cm

6.4.3.   Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.4.4.   Ukształtowanie osi nawierzchni w planie

Odchylenie osi nawierzchni zjazdu w planie nie powinno przekraczać 5 cm.

6.4.5.   Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm.

6.5.     Częstotliwość pomiarów

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w p.6.4 powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż l raz na każdym wjeździe lub wyjeździe z bramy.

7.         OBMIAR ROBÓT

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

7.2.     Jednostka obmiarową

Jednostką obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wjazdu lub wyjazdu z bramy, zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie.

8.         ODBIÓR ROBÓT

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.

8.2.       Rodzaje odbiorów

Odbiór nawierzchni wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

a) odbiór ostateczny,        b) odbiór pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Cena l m2 nawierzchni wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

•	roboty pomiarowe i przygotowawcze,

•	wyprofilowanie wraz z zagęszczeniem podłoża gruntowego,

•	dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,

•	wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

•	rozścielenie podsypki piaskowej,

•	ustawienie obrzeży betonowych,

•	ułożenie kostek brukowych,

•	wypełnienie spoin piaskiem,

•	przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm należy ułożyć na powierzchni ............... m2.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

1. PN-B-06250   Beton zwykły

2. PN-B-06711   Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

3. PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

5. PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. PN-N-03010   Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu

do próbki.

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

8. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2.     Inne dokumenty

11.      Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.