D.08.05.01      ŚCIEKI BETONOWYCH

Z     PREFABRYKOWANYCH     ELEMENTÓW

1.         WSTĘP

1.1.     Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych w ramach zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi (dz. nr 998 i 1580).

1.2.     Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. l . l .

1.3.     Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu umocnienia rowów i ścieków brukowcem i elementami prefabrykowanymi betonowymi i obejmują:

- wykonanie ścieku drogowego „korytkowego" wg KPED 01.04.

1.4.     Określenia podstawowe

1.4.1.   Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która po zmontowaniu na budowie stanie się umocnieniem ścieku.

1.4.2.  Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M. 00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

2.        MATERIAŁY

2.1.     Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00.

2.2.     Materiałami do wykonania ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej są:

2.2.1   Płyta   ściekowa   betonowa  /typ   korytkowy/ -   według   Katalogu   Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED 01.04 [12].

2.2.2.  Prefabrykat betonowy typu „ Gara "

Zbrojenie prefabrykatu żelbetowego wg KPED 01.13 i typu „Gara" powinno być wykonane zgodnie z kartą KPED 0 l. 13 i Dokumentacją Projektową

Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z Dokumentacją Projekt ową / KPED 01.05, KPED 01.13.

Do    produkcji    elementów    należy    stosować    mieszankę    betonową    o    konsystencji gęstoplastycznej,  przygotowaną  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-887B-06250 [4].

Beton musi spełniać wymagania normy PN-887B-06250 [4]:

- klasa betonu - min. B25,

- nasiąkliwość, nie większa niż 5%,

-przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-8,

-odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności, co najmniej F-100.

Dopuszcza się odchyłki wymiarów, które nie powinny przekraczać:

a) długość elementu ±5 mm,

b) wysokość i szerokość elementu ±5 mm,

Powierzchnie   elementów  powinny   być   gładkie,   bez   raków,   piknięć   i   rys.   Dopuszcza   się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

2.2.3.   Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50x50x7 cm - wg wymagań podanych w SST.08.02.01.

2.2.4.  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm - wg wymagań podanych w SST D.08.01.01

2.2.5.   Beton klasy B20 - według PN-8S/B-06250 [4].

2.2.6.   Piasek - zgodny z BN-87/6774-04 [6].

2.2.7.   Cement portlandzki - wg PN-B-19701  [5] do wytwarzania podsypki i zaprawy cenientowo-piaskowej.

2.2.8.  Masa zalewowa - wg BN-74/6771-04 [10].

3.         SPRZĘT

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00.

3.2.     Sprzęt do wykonania ścieków

Wykonawca przystępujący do wykonania ścieków z elementów prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne przeznaczone do zagęszczania podłoża i podbudowy,

-betoniarki do wytwarzania mieszanki betonowej, zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- drobny sprzęt pomocniczy.

Pozostałe prace wykonywane mogą być ręcznie.

4.         TRANSPORT

4.1.     Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.

4.2.     Transport materiałów do budowy ścieków

4.2.1   Transport elementów prefabrykowanych

Transport powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka.

Rozmieszczenie elementów na środkach transportowych powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10x5 cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 średniej wytrzymałości serii badanych próbek.

4.2.2   Transport cementu

Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5.         WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00.

5.2   Wykonanie ścieków z elementów prefabrykowanych

Ścieki z elementów prefabrykowanych należy wykonać wg rysunków zawartych w Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ [14]:

-    ściek korytkowy wg KPED 0l. 04,

-    ściek z  korytek „Gara" - wg  rysunku konstrukcyjnego  podanego  w  dokumentacji projektowej,

5.2.1   Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe pod elementy prefabrykowane powinno być wyrównane i zagęszczone zgodnie z PN-S-022G5 [12]. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [2] powinien wynosić co najmniej 0,98.

5.2.2.  Podbudowa

Podbudowę pod elementy prefabrykowane ścieków stanowi:

a) ściek przy krawędzi jezdni - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm, wykonana według zasad podanych w SST D.04.08.01,

b) ściek z korytek odwadniających „Gara" i ściek podchodnikowy trapezowy - podłoże z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszone żwirem, pospółką, wyprofilowane i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is>0,98.

5.2.3.   Podsypka

Pod elementy prefabrykowane należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o grubości warstwy 5 cm, pod elementy ścieku podchodnikowego - o grubości 10 cm.

5.2.4.   Wbudowanie elementów prefabrykowanych

Układanie elementów prefabrykowanych należy wykonać na podsypce cementowo-piaskowej według wymagań podanych w p.5.2.3.

Montaż i łączenie elementów powinno być realizowane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ [14], przy przestrzeganiu szczególnych wymagań:

-dostarczone elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń lub defektów widocznych dyskwalifikujących i uniemożliwiających montaż,

- odrzucone elementy nie mogą być montowane.

Dno ścieku pochodnikowego „trapezowego" należy wykonać z betonu klasy B20 o grubości umożliwiającej uzyskanie projektowanego spadku ścieku. Dno ścieku po wyrównaniu z ubiciem betonu powinno mieć spadek w kierunku rowu równy 2%. Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Tylna ścianka krawężników powinna być po ustawieniu krawężników obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym. Pochylenie krawężników powinno być zgodne z projektowanym pochyleniem poprzecznym chodnika. Ściek należy przykryć betonowymi płytami chodnikowymi 50x50x7 cm, w jednej płaszczyźnie z powierzchnią chodnika, opierając płyty na górnej powierzchni krawężników.

Szczelinę między krawędzią jezdni i prefabrykatem ścieku przy krawędziowego wg KPED 01.04 (dopuszczalna wielkość szczeliny - l cm) należy wypełnić bitumiczną masą zalewową według wymagań podanych w p.2.2.10.

Szczeliny stykowe między płytami ściekowymi /KPED.01.047, prefabrykatami typu „Gara", krawężnikami i płytami betonowymi chodnikowymi nie powinny być większe niż 0,8 cm i należy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową II :2/ na pełną głębokość prefabrykatu.

Elementy wykonywane z prefabrykatów betonowych ze szczelinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym przez posypanie piaskiem i zwilżenie go wodą przez okres 10 dni lub w inny sposób, uzgodniony z Inżynierem.

Pochylenie podłużne ścieków powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Odchylenia od projektowanej niwelety ścieków w punktach załamania niwelety nie mogą wynosić więcej niż ±0,5%.  Nierówność górnej powierzchni prefabrykatów (dna prefabrykatów) sprawdzana łatą 3-metrową nie powinna przekraczać l cm.  Dopuszcza się odchylenia ścieku od projektowanej linii w planie ±1 cm na każde 100 m ścieku.

6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. l.      Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.M.00.00.00.

6.2.     Badania w czasie robót

Badania polegają na sprawdzeniu wykonania umocnień elementami prefabrykowanymi pod względem jakości i zgodności z dokumentacją projektową, Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych [12] oraz wymaganiami n/n Specyfikacji.

przy wykonaniu ścieku badaniu podlegają:

- niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ±1 cm na każde 50 m wykonanego ścieku,

- równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 50 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 mm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową,

- wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt.5.2.4, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całko wie wypełnienie badanej spoiny,

- grubość ławy , sprawdzana dwukrotnie na trasie ścieku, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 10%,

- grubość podsypki, sprawdzana dwukrotnie na trasie ścieku, która może się różnić od grubości projektowanej o ± l cm.

7.         OBMIAR ROBOT

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.2.     Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest l m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych.

8.         ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D. M. 00.00. 00 „Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.      Rodzaje odbiorów

Odbiór ścieków z elementów prefabrykowanych obejmuje:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykop pod ławę, ława, podsypka, )

a) odbiór ostateczny,

b) odbiór pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne".

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Cena l m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych obejmuje:

• prace pomiarowe

• dostarczenie materiałów

• wykonanie wykopu pod ławę ścieku przy krawędziowego,

• wykonanie ławy kruszywowej i betonowej,

• przygotowanie podłoża pod elementy ścieku podchodnikowego i z korytek odwadniających „Gara",

• wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

• ułożenie elementów prefabrykowanych wraz z wypełnieniem szczelin zaprawą cementową i

• wykonanie łączników ściekowych z betonu na mokro" na ławie betonowej,

• wykonanie ujęcia wylotów ścieków z płyt ściekowych,

• ułożenie darniny wraz z przybiciem kołkami.

• pielęgnację elementów z betonu "na mokro" i spoin między prefabrykatami betonowymi.

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

| 1. | PPN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. |
| --- | --- |
| 2. | PN-B-06250 Beton zwykły. |
| 3. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. |
| 4. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. |
| 5 | PN-B- 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. |
| 6 | PN-B-03250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 7. | PN-B- 14504 Zaprawa cementowa |
| 8 | PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. |
| 9. | BN-88/6731- 08 Cement. Transport i przechowywanie. |
| 10. | 0 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. |

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.

13. PN-S-02205      Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.   Inne dokumenty

14.      Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych /KPED/ -"Transprojekt" Warszawa, 1979.