D.08.02.01      CHODNIKI  Z PŁYT BETONOWYCH

1.      WSTĘP

1.1.      Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem chodników z płyt betonowych w ramach zadania: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Narwi (dz. nr 998 i 1580).

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

l .3.     Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania chodników z płyt betonowych i obejmują:

wykonanie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na ciągach pieszych przy jezdni drogi głównej.

1.4.     Określenia podstawowe

1.4.1.   Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszego.

1.4.2.   Obramowanie  chodników   -   umocnienie   ich   bocznych   krawędzi,   wykonane   z krawężników/obrzeży/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiału.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST D.M.00.00.00.

2.       MATERIAŁY

2.1.     Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00.

2.2.      Materiały do wykonania chodników

Materiałami stosowanymi przy budowie chodników / płyt betonowych zgodnie z zasadami n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są:

2.2.1.  Plyty betonowe chodnikowe

Płyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm, gat. l, z betonu klasy B30, powinny spełniać wymagania normy BN-80 6775-03,03 [10] oraz BN-80/6775-03/01 [16] i Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji. Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. [12]

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy [7], nasiąkliwość - nie powinna być większa niż 4%.

Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [7] - stopień mrozoodporności F 75.

Ścieralność na tarczy Boehmego według BN-80,6775-03.01 [9] nie powinna przekraczać 4 mm dla gatunku I.

Nośność elementów wg BN-80/6775-03.03 [10] powinna wynosić nie mniej niż 15,1 kN.

2.2. 1. L   Dopuszczalne odchyłki wymiarów chodnikowych pfyt betonowych

zgodnie    z

Dopuszczalne     odchyłki     wymiarów    chodnikowych     płyt     betonowych BN-80/6775-03/03 [10] powinny wynosić dla gat. I - ± 2 mm.

2.2. 2. 2.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych należy przyjmować wg p. 2.2.1.2 SSTD.08.01.01.

2.2.1.3.   Składowanie

Płyty chodnikowe powinny być składowane płaszczyznami górnymi ku sobie, nie więcej niż w czterech warstwach, na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być min. 5 cm większa niż szerokość elementu.

2.2.2.   Beton i jego składniki

2.2.2.1.      Beton do produkcji pfyt chodnikowych

Do produkcji płyt chodnikowych betonowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30.

W przypadku płyt dwuwarstwowych, górna warstwa płyt powinna być wykonana z betonu klasy B 30.

2.2.2.2.   Cement

Cenieni   portlandzki   do  produkcji   płyt  bctonouych  powinien  odpowiadać   wymaganiom określonym w PN-B- 1970 1 [4J.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/673 1-08 |6|

2.2.2.3.    Moda

Woda powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-32250 [5].

2.2.2.4.      Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom nonny PN-B-06712 [2].

2.2.3.      Materiały na podsypkę i do zapraw

Cement na podsypkę i do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-0671 1 [1].

Woda powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

3.      SPRZĘT

3.1.     Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00.

3.2.     Sprzęt do wykonania chodników

Roboty związane z wykonywaniem chodnika można wykonywać  ręcznie  przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

betoniarki do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4.      TRANSPORT

4.1.     Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2.     Transport materiałów do wykonania chodników

4.2.1.  Plyty chodnikowe

Płyty betonowe chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej wymaganej wartości uytrzymałości badanej serii próbek.

Płyty chodnikowe na środkach transportowych należy układać płaszczyznami górnymi ku sobie, rębem w kierunku jazdy. Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.

4.2.2.  Cement

Warunki transportu cementu podano w p. 4.2.3 SST D.08.01.01.

4.2.3.  Piasek

Wymagania dla transportu piasku należy przyjmować według p. 4.2.4 SST D.08.01.01.

5.      WYKONANIE ROBOT

5.1.     Ogólne zasady wykonywania Robót

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty przy układaniu chodników.

5.2.     Zakres wykonywanych Robót

52.1. Koryto

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia podłoża wg BN-77/893M2 [l 1] nie może być mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta - ± 5 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekraczać ± 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypkę piaskową należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się urządzenia zagęszczającego.

5.2.3.   L; Utulanie płyt

5.2.3.1.   Sposób układania płyt

Płyty betonowe chodnika należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych pochyleń nawierzchni chodnika. Pochylenie poprzeczne wykonane w kierunku jezdni powinno wynosić od l do 2 °.

Płyty należy układać w rzędy podłużne z zachowaniem wiązania spoin w kierunku poprzecznym. Dopuszcza się inne sposoby układania płyt po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.2.3.2.   Układanie płyt przy krawężnikach

Płyty przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się l cm powyżej górnej krawędzi krawężnika.

5.2.3.3.   Układanie płyt na łukach

Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato. Płyty mogą być przycinane.

Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów i trapezów zależy od szerokości chodnika i promienia łuku.

5.2.3.4.   Układanie płyt przy urządzeniach naziemnych

Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. Płyty chodnikowe użyte przy budowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową.

5.2.3.5.   Spoiny

Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach, zależnie od potrzeby, nie powinna być większa niż 3 cm.

Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową zamulone drobnym ostrym piaskiem na pełną grubość płyty.

5.2.3.6.  Pielęgnacja chodników

Chodniki, których spoiny wypełnione są piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D.M.00.00.00.

6.2.      kontrola przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów deklaracje zgodności oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.

6.3.      Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów Robót, składających się na ogólny element.

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania Robót podanych w p. 6.5.

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.

6.4.     Badania i pomiary po wykonaniu Robót

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić:

a)	konstrukcję chodnika,

b)	równość nawierzchni,

c)	profil podłużny,

d)	profil poprzeczny,

e)	równoległość spoin,

f)	szerokość i wypełnienie spoin.

6.5.     Przeprowadzenie badań

6.5.1.   Ustalenie jakości materiałów

Ustalenia jakości użytych materiałów należy dokonać przez pełne sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych płyt betonowych oraz pozostałych materiałów użytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 n/n SST.

6.5.2.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika należy przeprowadzić w następujący sposób: na każde 200 m2 chodnika z płyt betonowych należy zdjąć 2 płyty w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ płyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie powinny przekraczać ± l cm.

6.5.3.  Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej raz na każde 150-^-300 m2 ułożonego chodnika i miejscach wątpliwych. Sprawdzenie należy wykonać co najmniej raz na 50 m chodnika. Prześwit pomiędzy łatą 4-metrową a nawierzchnia chodnika nie może przekroczyć 0.9 cm.

6.5.4.  Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać ± 2 cm.

6.5.5.  Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co najmniej raz na każde 150^300 m" chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0,3 %.

6.5.6.  Sprawdzenie równoległości spoin

Sprawdzenie równoległości spoin należy przeprowadzać za pomocą dwóch sznurów napiętych wzdłuż spoin i przymiaru z podziałką milimetrową.

Dopuszczalne odchylenia od równości spoin wynoszą:

a)    ±1,0 cm na długości chodnika do 10 m,

b)    ± 1,5 cm na długości chodnika ponad 10 m.

6.5.7.  Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin

Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin należy przeprowadzać przez wydłubanie spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia.

7.      OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w SST D.M.00.00.00.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest l m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.

8.      ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D.M.00.00.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót.

8.2.     Rodzaje odbiorów

Odbiór chodników z płyt betonowych obejmuje:

a)    odbiór ostateczny,

b)    odbiór pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00 00.

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 9.

9.2.    Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Robót obejmuje:

Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,

wykonanie koryta,

rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

ułożenie płyt,

zamulenie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych.

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE

Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

10.1.   Normy

1.	PN-B-06711

2.	PN-B-06712

3.	PN-B-10021

4.	PN-B-19701

5.	BN-88/6731-08

6.	PN-B-32250

Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.    Metody    pomiaru   cech geometrycznych.

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

1.      PN-B-06250	Beton zwykły.

8.      PN-N-03010	Statystyczna kontrola jakości   Losowy wybór jednostek produktu

do próbki.

9.     BN-80/6775-03/01      Prefabrykaty budowlane z betonu   Elementy  nawierzchni  dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych   Wspólne wymagania i badania.

10.   BN-80 6775-03/03      Prefabrykaty budowlane z betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.

11.   BN-77'8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

12.   PN EN 45014	Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez

dostawców.

10.2.   Inne dokumenty

13.   Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm branżowych.