### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

wytwarzanej i wbudowanej na gorąco - warstwa wiążąca i ścieralna (dla KR1 i KR2)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  n/n  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru  warstwy  wiążącej i ścieralnej  nawierzchni  obciążonej  ruchem  KR1 i  KR2  z  mieszanki mineralno - asfaltowej  wytwarzanej  i  wbudowywanej  na  gorąco  wg   PN-S-96025.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi, odcinek w km 0+000 – 0+201) i obejmują wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej  (obciążonej ruchem bardzo lekkim  KR1 i lekkim KR2) o grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej średnioziarnistej  (uziarnienie 0/11 mm) wytwarzanej i wbudowywanej na gorąco wg normy PN-S-96025.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Mieszanka mineralno-bitumiczna – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.2.	Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, zagęszczona, w której ilościowe proporcje składników są ustalone według zasady wypełnienia wolnej przestrzeni, niezależnie od warstwy, do której jest przeznaczona.

1.4.3.	Odkształcenia lepko-plastyczne – odkształcenie o charakterze trwałym, którego wielkość jest proporcjonalna do obciążenia i czasu jego trwania oraz do temperatury.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w trakcie robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wg zasad n/n SST są:

- kruszywa: grysy lub żwiry kruszone kl. II mieszanka kruszywa naturalnego i żwiru, piasek łamany i kruszywo drobne granulowane, piasek naturalny,

- wypełniacz,

- asfalt,

- środki adhezyjne (kaminoks D, teramin) - nie dotyczy ruch lekkiego,

- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa.

W/w materiały powinny odpowiadać niżej podanym wymaganiom:

a) grysy kl. II wg normy BN-84/6774-02 “Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych” (tablica 1 i 2).

Tablica 1.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

1.	Ścieralność w bębnie kulowym:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:			35

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:			30

2.	Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie

więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych

- frakcja  4/6,3 mm								2,0

- frakcja  powyżej  6,3 mm							2,0

b) dla kruszyw osadowych								3,0

3.	Odporność na działanie mrozu, % ubytku masy, nie więcej niż:

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych				4,0

b) dla kruszyw ze skał osadowych						5,0

4.	Odporność na działanie mrozu, wg zmodyfikowanej metody

bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż:					30,0

Tablica 2.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

1. 	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro

dla frakcji, % masy nie więcej niż:

-  w grysie  6,3/20,0 mm								2,5

-  w grysie  2/6,3 mm								4,0

2.	Zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy nie mniej niż:

-  w grysie  6,3/20,0 mm								85

-  w grysie  2/6,3 mm								80

3.	Zawartość podziarna dla frakcji, % masy nie więcej niż:

-  w grysie  6,3/20,0 mm								10

-  w grysie  2/6,3 mm								15

4.	Zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:					10

5.	Zawatrość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż:			0,2

6.	Zawartość ziarn nieforemnych, % masy nie więcej niż:			30

7.	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy:		nie ciemniejsza

niż wzorcowa

b) piasek łamany, kruszywo drobne według normy BN-84/6774-02 “Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych”.

Tablica 3.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

piasek		kruszywo

łamany	  drobne

granulowane

1.		Zawartość zanieczyszczeń obcych,

% masy nie więcej niż:					0,1		0,1

2.		Wskaźnik piaskowy, nie mniej niż			65		65

3. 		Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa cieczy						         ciemniejsza niż wzorcowa

4.		Zawartość nadziarna, % masy niewięcej niż		15		15

5.		Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy powyżej	--		15

c) żwiry kruszone wg “Wytycznych technicznych oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych

do nawierzchni drogowych” - CZDP-19/84.

Tablica 4.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

1.	Ścieralność w bębnie kulowym:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:			35

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:			35

2.	Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, % nie

więcej niż:										3,0

3.	Mrozoodporność, % ubytku masy, nie więcej niż:				5,0

4.	Zawartość ziarn przekruszonych, % masy nie mniej niż:			60

5. 	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro

dla frakcji, % masy nie więcej niż:						2,5

6.	Zawartość frakcji podstawowych, % masy, nie mniej niż:

a) dla frakcji 2,0 - 6,3 mm								75

b) dla frakcji pow. 6,3 mm								80

7.	Podziarno, % masy, nie więcej niż:

a) dla frakcji 2,0 - 6,3 mm								20

b) dla frakcji pow. 6,3 mm								15

8.	Nadziarno, % masy, nie więcej niż:						10

9.	Zanieczyszczenia obce, % masy, nie więcej niż:				0,2

10.	Zanieczyszczenia organiczne				     barwa cieczy nie ciemniejsza

od barwy wzorcowej wg PN-78/B-06714

d) piasek naturalny według  BN-84/6774-04  “Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne

do nawierzchni drogowych. Piasek.”

Tablica 5.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

1.	Skład ziarnowy:

a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm,

% masy, nie więcej niż:								2,0

b) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż:				10,0

2.	Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niż:			0,1

3.	Wskaźnik piaskowy, większy od							60

4.	Zawartość zanieczyszczeń organicznych,

barwa nie ciemniejsza niż barwa 						     wzorcowa

e) wypełniacz wg normy BN-61/9-96504 “Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych”.

Tablica 6.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

1.	Zawartość cząstek ziarn mniejszych od,

% masy nie mniej niż:

-  0,3 mm										100

-  0,074 mm										  80

2.	Wilgotność, % nie więcej niż							  1,0

3. 	Powierzchnia właściwa, cm2/g						    2500 - 4500

f) asfalt D-70 powinien spełniać wymagania normy PN-65/C-96170 “Przetwory naftowe. Asfalty drogowe”.

g) środki adhezyjne (kaminoks D, teramin) powinny spełniać wymagania podane  w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym: nr 109/88 i Nr 125/91.

h) asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa

Do smarowania obciętych krawędzi należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o zawartości asfaltu 65+-2%. Emulsja powinna spełniać wymagania normy BN-71/6771-02 i posiadać atest.

2.2. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 7.

Lp.				Wyszczególnienie  właściwości			Wymagania

1.	Stabilność  w daN,  min.								550

2.	Odkształcenia  w  mm								2 -5

3.	Wolne przestrzenie w mieszance,  %					       1,5 - 4,5

4.	Wolne przestrzenie w mieszance wypełnione lepiszczem,  %		        70 - 85

5.	Nasiąkliwość, nie mniej niż,  % obj.						2,0

6.	Zawartość w mieszance mineralnej,

- kruszywa łamanego ogółem, min.						30

- kruszywa łamanego pow.  2,0 mm,  min.					30

* - nie dotyczy ruchu lekkiego

2.3. Składowanie materiałów

2.3.1. Kruszywa

Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi. Powierzchnie składowisk powinny zapewnić zgromadzenie co najmniej 50% potrzebnych materiałów

przed rozpoczęciem robót.

Kruszywa należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji oraz zabezpieczyć przed możliwością wymieszania się kruszyw

o różnych frakcjach. Podłoże składowisk musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz o właściwościach zgodnych z wymaganiami podanymi w tabeli nr 5.

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach i przechowywać w silosach.

Dotychczasowa praktyka wykazała, że najpewniejszy jest wypełniacz wapienny.

2.3.3. Asfalt, emulsja

Lepiszcza należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodowych. Cysterny do przewozu emulsji powinny być podzielone na komory o pojemności nie większej niż 1 m3 z otworami umożliwiającymi przepływ emulsji między komorami.

Lepiszcza należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych

w urządzenia grzewcze, zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.

Dopuszcza się magazynowanie lepiszcza w zbiornikach betonowych i żelbetowych spełniających warunki jw

Zapas magazynowanego lepiszcza powinien starczyć na 15-dniową produkcję.

Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji,

a temperatura przechowywania nie powinna być niższa od +3°C.

2.3.4. Środki adhezyjne

Środki adhezyjne należy pakować w beczki polietylenowe lub blaszane ocynkowane

i przechowywać w temperaturze nie wyższej niż +40°C w miejscu osłoniętym od napromieniowania słonecznego pod zadaszeniem. Tak przechowywane środki adhezyjne zachowują swoje właściwości przez 18 miesięcy od daty produkcji (kaminoks D, teramin).

3. SPRZĘT I MASZYNY

3.1. Wytwórnia mas bitumicznych

Wydajność wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy.

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się w otaczarce wyposażonej w sprawny system automatycznego dozowania wszystkich składników tak,

aby zapewnić wysoką jednorodność produkowanej mieszanki i właściwa jej temperaturę.

Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót, nie dalej niż 30 km.

Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru obejmie kontrolą następujące urządzenia wytwórni:

- dozatory wstępne (możliwość regulacji dozowania),

- zbiorniki do lepiszczy (sprawny system podgrzewania i legalizowane termometry),

- urządzenia wagowe ( legalizacja),

- mieszalnik ( sprawdzenie stopnia zużycia mieszadeł i ścianek mieszalnika),

- sita sortujące ( właściwe wymiary oczek i brak uszkodzeń)

Ponadto zostanie sprawdzone wyposażenie laboratorium Wykonawcy, które jest niezbędne do prowadzenia bieżącej kontroli jakości produkowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pozytywna ocena w/w urządzeń przez Inspektora Nadzoru będzie warunkiem uruchomienia produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.2. Układarka mieszanki mineralno-asfaltowej.

Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu układarki mechanicznej

o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni.

Układarka powinna być wyposażona w:

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną grubością

i niweletą.

- podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania ułożonej warstwy.

3.3. Walce do zagęszczania

Do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować następujące walce:

- walec ogumiony ciężki o roboczym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walec gładki stalowy średni i lekki,

- walec wibracyjny typu K12,

W/w walce muszą być wyposażone w:

- system zwilżania wałów stalowych uniemożliwiający przyklejanie się mieszanki,

- fartuchy osłaniające koła walców ogumionych przed obniżaniem ich temperatury,

- wskaźniki wibracji (częstotliwość drgań) i siły wymuszającej w walcach wibracyjnych,

- balast umożliwiający zmianę obciążenia walców.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki na budowę powinien odbywać się wyłącznie samochodami samowyładowczymi o ładowności min. 10 Mg, aby zapewnić ciągłą pracę układarki.

Samochody muszą być bezwzględnie wyposażone w plandeki zabezpieczające przewożoną mieszankę przed spadkiem temperatury.Skrzynie samochodów-wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką, szczególnie w czasie rozładunku mieszanki.

Czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na budowę nie powinien przekraczać

1 godziny od momentu załadunku na wytwórni.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót

i harmonogram robót,uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty bitumiczne.

Z uwagi na to, że Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót, obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania robót.

5.2. Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta po akceptacji jej składu (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru.Roboczy skład mieszanki powinien znajdować się

w kabinie sterowni otaczarki w miejscu widocznym dla operatora i nadzoru.

W czasie produkcji należy przestrzegać następujących zasad:

a) temperatury poszczególnych składników i gotowej mieszanki powinny wynosić:

- kruszywo		160-175 °C

- asfalt		140-160 °C

- środki adhezyjne:

kaminoks D		max.160 °C

teramin		max.180 °C

- gotowa mieszanka	140-160 °C

b) dozowanie składników - składniki mieszanki należy dozować z dokładnością:

kruszywo	+/- 2,5%

wypełniacz	+/- 1,0%

asfalt		+/- 0,3%

w stosunku do masy zarobu.

Mieszankę mineralno-asfaltową wytwarzana i wbudowywaną na gorąco można produkować w sezonie od 15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunków, tj. temperatury ponad 10 °C. Za jakość wyprodukowanej i wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca.

5.2.1. Zarób próbny

Przed przystąpieniem do produkcji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w obecności Inspektora Nadzoru zarobu próbnego. Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho, tj. bez udziału lepiszcza w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Następnie należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej w recepcie. Dla sprawdzenia zgodności składu z opracowaną receptą należy wykonać min. 2 ekstrakcje próbek o masie

po około 1000g każda.

Dopuszczalne odchyłki w składzie mieszanki:

- zawartość asfaltu			+/- 0,5,%

- zawartość ziaren pon. 0,075 mm	+/- 2,0%

- zawartość ziaren pow. 2,0 mm	+/- 6,0%

Pozytywne przeprowadzenie próby powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej należy wykonać odcinek próbny. Decyzję o potrzebie wykonania odcinka podejmie Inspektor Nadzoru. Odcinek próbny powinien mieć długość min. 50 m. i musi być tak zaprogramowany, aby ustalić warunki pracy całego zespołu maszyn dla osiągnięcia parametrów technicznych przewidzianych w n/n specyfikacji. W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny należy powtórzyć, dokonując korekty w założeniach.

5.3. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej powinna być sucha

i oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu zgodnie z wymaganiami SST D-04.03.01

5.3.1. Skropienie podłoża

Przed układaniem warstwy ścieralnej należy skropić istniejącą podbudowę bitumiczną asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,4-0,5 kg/m2, a podbudowę niebitumiczną w ilości od 0,6-0,8 kg/m2 zgodnie z wymaganiami SST D-04.03.01., a układanie mieszanki może nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę na warstwę ścieralną należy układać w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy ciepłej i suchej pogodzie, w temperaturze powyżej +10 °C. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu i na mokrym podłożu. Przy układaniu warstwy ścieralnej niweletę określa powierzchnia dolnej warstwy, sprawdzonej i odebranej pod względem wysokościowym. Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej należy wykonać układarką o sprawdzonym sterowaniu automatycznym i posiadającą podgrzewaną płytę wibracyjną. Praca układarki powinna być równa, ciągła i bez przestojów.

5.4.1. Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym

zagęszczanie mieszanki należy prowadzić wg poniższych zasad:

- zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejścia walca, w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej warstwy  i   rodzaj mieszanki,

- zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi,

- na łukach o spadkach jednostronnych zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze,

- należy najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym,

- wałowanie należy rozpoczynać walcem stalowym gładkim, a następnie ogumionym,

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym,

- temperatura zagęszczanej mieszanki powinna mieścić się w granicach 115-140 °C.

5.4.2. Wykonanie złączy: Przy układaniu mieszanki całą szerokością, złącza poprzeczne wynikające z dziennej działki roboczej należy równo obciąć i posmarować emulsją. Wszystkie krawędzie podłużne powinny być równo obcięte i posmarowane emulsją.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność

z wymaganiami n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości /PZJ/, w którym należy przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program Zapewnienia Jakości /PZJ/ powinien zawierać w szczególności:

- opis organizacji robót, w tym: harmonogram, sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, zasady bhp;

- wykaz zespołów roboczych, opis kwalifikacji i przygotowania praktycznego;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z podaniem ich parametrów technicznych oraz opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

- wykaz środków transportu (rodzaje i ilości) oraz urządzeń do magazynowania

i załadunku lepiszcza i kruszywa;

-opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiału, sprawdzania

i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót;

- wykaz odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót;

- opis postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Kontrola jakości materiałów.

Uzyskanie informacji o jakości nabywanego materiału na podstawie świadectwa kontroli jakości lub atestu, nie zwalnia Wykonawcy od konieczności zorganizowania  (we własnym zakresie lub w drodze zlecenia kompetentnej jednostce) jakościowego odbioru dostarczonego materiału.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonawcę materiałów bez załączenia przez producenta w/w dokumentów. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru świadectwa jakości, atesty i wyniki badań materiałów przewidzianych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

6.3. Kontrola w trakcie produkcji i wbudowywania mieszanki

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego zakresu badań w trakcie prowadzonych robót.

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędny sprzęt i aparaturę pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie badań przewidzianych w SST. Jeżeli z powodu braku sprzętu jest to niemożliwe, Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zleci wykonanie tych badań innemu laboratorium, które posiada niezbędny sprzęt laboratoryjny

6.3.1. Dokumenty wyników badań i pomiarów

Wszystkie wyniki badań i pomiarów powinny być odnotowane w dzienniku laboratoryjnym, dzienniku budowy lub na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę  i Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Zakres wymaganych badań i pomiarów:

6.3.2.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót:

- kontrola sprawności urządzeń i maszyn współpracujących,

- sprawdzenie temperatury kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki, co najmniej 1 raz na godzinę, gotowej mieszanki - na każdym środku transportowym,

-  sprawdzenie składu granulometrycznego materiałów kamiennych, co najmniej 1 raz      w tygodniu i przy każdej dostawie wg PN-78/B-06714,

- pomiar penetracji asfaltu wg PN-65/C-96170, przy każdej nowej partii lepiszcza, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- sprawdzenie temperatury początkowej zagęszczonej mieszanki z dokładnością  do +/- 2 °C, co najmniej co 10 Mg wbudowanej mieszanki,

- sprawdzenie grubości układanej warstwy z dokładnością do 0,2 cm, na bieżąco,

- sprawdzenie składu mieszanki na podstawie ekstrakcji wg PN-67/S-04001,raz dziennie

- sprawdzenie szerokości układanej warstwy, co najmniej 10 razy na 1 km,

- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości poprzecznej układanej warstwy, 10 razy na 1 km i w 5 miejscach na łukach,

- ocena wizualna układanej warstwy (jednorodność, poprawność wykonania połączeń podłużnych i poprzecznych), na bieżąco.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej prowadzi Wykonawca z udziałem

Inspektora Nadzoru.

Zakres wymaganych badań oraz ich częstotliwość jest następująca:

- sprawdzenie składu mieszanki mineralno-asfaltowej (ekstrakcja wg PN-67/S-04001)

na próbkach pobranych z warstwy, co najmniej po 2 próbki na 1 km,

- sprawdzenie równości podłużnej warstwy planografem wg BN-68/8931-09 w sposób ciągły,

- pomiar grubości warstwy na próbkach wyciętych z warstwy, co najmniej 2 próbki na 1 km,

- pomiar szerokości warstwy, co najmniej 10 razy na 1 km,

- sprawdzenie nasiąkliwości wg PN-67/S-04001 na próbkach wyciętych z warstwy,

co najmniej po 2 próbki na 1 km,

- sprawdzenie odchyleń wysokościowych projektowanej osi w przekrojach podanych

w dokumentacji projektowej, nie rzadziej niż co 100m.,

- sprawdzenie stanu zewnętrznego warstwy (jednorodność, połączenia podłużne i poprzeczne      na całym odcinku.

Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane na odpowiednich formularzach wg wzorów podanych w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r. i podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego.

6.5. Wymagania techniczne dla warstwy ścieralnej:

a) odchyłki zawartości poszczególnych składników mieszanki mineralno-asfaltowej

nie powinny przekraczać:

- asfalt 				+/- 0,5%

- ziarna mniejsze od 0,075 mm	+/- 2%

- ziarna większe od 2 mm		+/- 6%

b) nasiąkliwość mieszanki, nie więcej niż 2%

c) nierówność warstwy nie może przekraczać:

standard IIb (ruch lekkośredni) - 6 mm

standard III (ruch lekki) - 9 mm

d) dopuszczalne różnice pomiędzy spadkami poprzecznymi pomierzonymi a zaprojektowanymi

nie powinny przekraczać +/- 0,5%

e) grubość warstwy nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż +/- 5mm

f) szerokość warstwy nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż +/- 5cm

g) rzędne niwelety nie powinny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +/- 10 mm

h) wygląd zewnętrzny warstwy powinien być jednorodny, mieć barwę jednolitą, bez miejsc przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Spoiny podłużne powinny być wykonane w osi drogi. poiny poprzeczne powinny być wykonane w linii prostej. Z obu stron spoiny,warstwy przylegające powinny być w jednym poziomie,charakteryzować się szczelnością i jednorodnością.

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

W przypadku przekroczenia odchyłek dopuszczalnych, określonych w p. 6.5., będą stosowane potrącenia ceny kontraktowej, pod warunkiem, że wady te mieszczą się w granicach dopuszczalnych, określonych dla nawierzchni w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót. W przypadku przekroczenia granic dopuszczalnych odchyłek oceniany odcinek będzie wyłączany z odbioru. Sposób ustalania potrąceń szczegółowo określa Instrukcja DP-T14.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy ścieralnej o określonej grubości. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Insp.Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych, wraz z późniejszymi zmianami.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.1.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej części robót (odcinki) wyszczególnionych w “Warunkach szczegółowych kontraktu”.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę na piśmie gotowości odbioru. Odbiór częściowy dokonywany jest na zasadach jak przy odbiorze końcowym  i dokumentowany protokołem według wzoru Nr 8.

8.1. 2. Odbiór ostateczny.

Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań niezwłocznie zgłosić na piśmie do Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Odbiór ostateczny zgłoszonego obiektu powinien nastąpić nie później niż w terminie określonym w “Warunkach szczegółowych kontraktu”.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony wg wzoru Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbiorów drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.

W przypadku, gdy według oceny Odbierającego, obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru lub, gdy jakość wykonania całego obiektu lub jego części odbiega od wymagań ustalonych w dokumentach kontraktowych, Odbierający przerywa swoje czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin odbioru. Odbioru ostatecznego robót dokonuje Inspektor Nadzoru/ Odbierający lub komisja powołana przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i przedst. Zarządu Drogi oraz przedstawiciela właściwego terenowo Urzędu Wojewódzkiego.

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie szczegółowej oceny wizualnej wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru Nr 9a załączonego do Instrukcji DP - T14.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości materiałów, mieszanki i nawierzchni w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów podstawowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzoną recepturą laboratoryjną,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem

z zachowaniem projektowanej niwelety,

- zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie emulsją kationową,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, mieszanki i warstwy nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  - Normy i inne dokumenty

1. BN - 74 /8934-06   Drogi samochodowe. Nawierzchnie z bitum. mas otaczanych na gorąco.

2. BN - 74 / S-96022  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z mas betonu asfalt.

3. BN - 74 / 8933-11  Drogi samochodowe. Podbudowa z mas mineralno-bitumicznych.

4. BN-61/S-96504      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

5. BN-84/6774-02      Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do naw.drogowych.

6. BN-84/6774-04	  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do naw.drogowych. Piasek.

7. PN-65/C-96170     Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

8. BN-70/8931-09     Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczenie stabilności

i odkształcenia mas mineralno-asfaltowych.

9. PN-67/S-04001     Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

10. Technologia robót drogowych w latach 1987-90 wraz z uzupełnieniami - IBDiM.

11. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni

drogowych. CZDP-19/84.