SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  D.03.01.01.

1.0.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów z rur polietylenowych.

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. w trakcie inwestycji pt. Budowa  łącznika od GOPS do ulicy Mickiewicza w Narwi, odcinek w km 0+000 – 0+201

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy przebudowie przepustu pod koroną drogi i obejmują:

a ) zakup rur polietylenowych średnicy od 200  do 600 mm oraz złączki

b ) transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego przepustu

c ) wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu

d ) wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust

e ) wykonanie podsypki w wykopie z pospółki i piasku grub. min. 20 cm pod rury

f ) ułożenie na wykonanej podsypce odcinków rur polietylenowych i połączenie ich opaską łączącą

lub ułożenie rury w jednym odcinku

g ) wykonanie zasypki przepustu

h ) uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi

i ) obrukowanie skarp na wlocie i wylocie

* opcjonalnie, można wykonać fundament betonowy z betonu B-25 pod obrukowanie skarpy

** jako ochronę przeciwerozyjną można dodatkowo zastosować:

- wzmocnienie skarpy wlotu i wylotu materiałami geotekstylnymi ułożonymi pod warstwą obrukowania

- geotekstylne maty antyerozyjne

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, oraz wytycznymi stosowania rur polietylenowych.

1.4.2.	Przepust rurowy - określenie okrągłego przekroju poprzecznego przepustu.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2.	MATERIAŁY

2.1.	Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według zasad niniejszych SST są:

2.1.1.	Rury polietylenowe o średnicy  600 mm łączone karbowaną opaską łączącą. Do zakupionych rur winna być dołączona aprobata techniczna.

2.1.2.	Pospółka ( fundament pod elementy rurowe ) powinna odpowiadać normie

BN-66/6774-01 „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka”.

2.1.3. 	Grunt zasypki - piasek gruboziarnisty niewysadzinowy.

2.1.4.	Kamień polny, albo kostka brukowa, bądź drobnowymiarowe elementy betonowe do wykonania obrukowania skarp na wlocie i wylocie.

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

-  koparka chwytakowa na podwoziu gąsienicowym o poj. łyżki 0,4 m3

-  ubijak spalinowy 200 kg

4.	TRANSPORT

Materiały do wykonania przepustów pod koroną drogi, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Transport mieszanki betonowej - zgodnie z warunkami podanymi w „Wymaganiach i zaleceniach dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” - GDDP.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi.

5.2.	Zakres wykonywanych robót

5.2.1.	Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację techniczną.

5.2.2.	Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzajacy ruchem.

5.2.3.	Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie z BN-75/8971-06.

5.2.4.	Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem min. 1 %.

5.2.5.	Wykonanie podsypki w wykopie z pospółki o uziarnieniu 0  20 mm, grub. min. 15 cm wsk. zagęszczenia > 0,98 wg Proctora.

Podsypka piaskowa ( frakcja 0 - 20 mm ) powinna być ułożona tak, aby górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu rury, była luźna i karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

5.2.6.	Ułożenie rur polietylenowych w odcinkach o dł. 6 - 8 m każdy połączonych opaską łączącą, lub ułożenie rury w jednym odcinku ( w przypadku zamknięcia ruchu).

5.2.7.	Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu należy przestrzegać następujących zasad:

-  zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu

-  zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia > 0,95 ( w strefie bezpośrednio przy rurze ) oraz > 0,98 w pozostałej strefie

-  podczas zagęszczenia zasypki kontrolować należy rzędne posadowienia przepustu niedopuszczajac do jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego.

-  grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty bądź mieszanka piskowo - żwirowa o klasie niejednorodności D5. Frakcja 0-32 mm.

*5.2.8.	Wykonanie fundamentu betonowego z betonu B-25 ( jako opcja )

**5.2.8. Wykonanie ( jako opcja ):

- wzmocnienia skarp materiałami geotekstylnymi ułożonymi pod warstwami obrukowanymi

- wzmocnienia skarp geotekstylnymi matami antyerozyjnymi

6.	KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.	Dostawca rur  winien dostarczyć aprobatę techniczną do zakupionych materiałów.

6.2.	Kontrola i badania w trakcie robót wg SST D.00.00.00. Kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje:

-  prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków ( min. 1 % ) z dokładnością  2 cm

-  prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z pospółki w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia > 0,98

-  prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości min. równej wysokości karbu rury

-  ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski łączącej

-  prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik zagęszczenia > 0,95 ( s strefie bezpośrednio przy rurze ) oraz > 0,98 w pozostałej strefie przepustu

6.3.  Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7.  OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe obmierzane wg innych jednostek:

-  roboty ziemne						m3

-  obrukowanie i wzmocnienie skarp 				m2

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie.

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i należy je porównać z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Odbiór robót zanikających i podlegajacych zakryciu - wg SST D.00.00.00. pkt. 6.2.

8.2.	Odbiór częściowy robót - zgodnie z SST D.00.00.00. pkt. 6.2.

8.3.	Odbiór końcowy robót wg SST D.00.00.00. pkt. 6.2.

9.	PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D.00.00.00.

9.2.	Szczegółowe warunki płatności

Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości:

m3  wykonanych wykopów,

m3  fundamentu z pospółki pod elementy rurowe,

mb  wykonanej części przelotowej przepustu,

m3  wykonanej zasypki,

m2  wykonanego obrukowania,

m2  ułożonych materiałów geotekstylnych,

9.3.	Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności:

-  dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu

-  wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonania przepustu

-  wykonanie wykopu w korpusie pod realizowany przepust wraz z odwozem gruntu

-  wykonanie fundamentu z pospółki pod elementy rurowe

-  ułożenie na wykonanym fundamencie żwirowym rur polietylenowych

-  zasypanie wykonanego przepustu piaskiem grubym

-  wykonanie obrukowania

-  wzmocnienie skarp materiałami geotekstylnymi

10.	PRZEPISY  ZWIĄZANE

-  Wytyczne wykonania przepustów z rur polietylenowych opracowane przez:  VIA CON Polska

-  „Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” - GDDP

-  BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka.

-  PN-88/B-30000  Cement portlandzki

-  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - CBPBDiM W-wa

-  Rozporządzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarządzania ruchem na drogach

( Dz. U. nr 92 z 1992 r. z późniejszymi zmianami ).

-  BN-75/8971-06  Składowanie materiałów

-  BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki.